September 16, 2008

Testing of Allcomp1 stave after thermal cycle 50 times from +25C to about -30C

Test conditions

| Allcomp1 | V | I | P | P/A | V | I | P | P/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapton heaters | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 1.2 | 8.3 | 0.64 |
| Silicon heater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tin |  | 20.1 |
| Tout |  | 20.1 |
| File # | 151 | 152 |

K13D2U side. 0.99 l/min

File 151

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	20.27	0.08	20.5	20.1	C

A2	0.95	19.0	20.31	0.18	21.4	20.1	C

File 152

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	29.71	1.31	31.8	25.3	C

A2	0.95	19.0	29.52	1.30	31.8	24.6	C

YSH-70 side

| Allcomp1 | V | I | P | P/A | V | I | P | P/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapton heaters | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 1.2 | 8.3 | 0.64 |
| Silicon heater |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tin |  | 20.1 |
| Tout |  | 20.1 |
| File # | 153 | 154 |

File 153

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	20.18	0.16	20.8	19.8	C

File 154

Label	Emis	BG	Ave	SD	Max	Min	Unit

A1	0.95	19.0	29.17	1.86	31.4	24.3	C

A2	0.95	19.0	29.54	1.29	31.3	24.4	C

A3	0.95	19.0	29.63	1.23	31.4	24.4	C